# Sonnenschutzsystem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Wing 600

## Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium mit beweglichen Lamellen. DucoSun Wing ist perforiert und sorgt so für eine perfekte Harmonie zwischen Sonnenschutz und Beschattung. Die große flügelförmige Lamelle sorgt für ein urbanes Design und ist neben der Standardperforation auf Anfrage auch in anderen Perforationen erhältlich.

Die Lamellen werden vor Ort in der Tragkonstruktion montiert (horizontal oder vertikal). Dank des elektrischen Linearmotors sind die Lamellen stufenlos verstellbar.

## Ausführung

### Lamelle

- Lamellentyp			Wing 600

- Lamellenform			Flügel

- Lamellenhöhe			600 mm

- Lamellenbreite		115 mm

- Perforation			Ø 10 mm, andere Perforationen auf Anfrage

- Neigungswinkel		0° bis 90°, stufenlos verstellbar

### Halteprofil

- 60/100, Befestigung direkt an der Tragkonstruktion

### Motor

- Spannungsversorgung	230 VAC, 50 Hz

- Stromstärke			0,55 A

- Leistung			126 W

- IP-Klasse			IP65

- Kabellänge			2 m vom Antrieb

### Zubehör

- Aluminiumstop für Halteprofil 60/100 erhältlich

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamelle

- Aluminium		AlMg3

Profilstärke: min. 1 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Halteprofil

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 3 mm

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Endplatte

- Aluminium		AlMg3

Gelasert, 5 mm dick

- Beschichtung

  - Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod

  - Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999