# Zonweringsysteem – DUCO Ventilation & Sun ControlDucoSun 150CF Verticaal

## Omschrijving

DucoSun 150CF is een architecturaal componentensysteem met vaste lamellen. Met het gepatenteerde DUCO “Schuif-Klik” systeem worden de lamellen snel en eenvoudig in een vaste hellingshoek aan de draagconstructie bevestigd. De 150CF lamellen combineren de functionele voordelen van de basislamel 95C met het fraaie ellipsvormige design van de DucoSun Ellips lamel.

## Uitvoering

* Vorm lamel 150CF
* Hoogte lamel 117,4 mm
* Diepte lamel 105 mm
* Hoek lamel 45°
* Stap 190 mm
* Lengte lamel Maximum 6000 mm
* Inbouwdiepte

|  |  |
| --- | --- |
| **Draagprofiel** | **Inbouwdiepte** |
| **50/12** | 123 mm |
| **21/50 Multi** | 161 mm |
| **30/50** | 161 mm |
| **50/50** | 161 mm |
| **42/62** | 174 mm |
| **42/72** | 1183 mm |
| **50/125** | 236 mm |

* Optie Afdekdop (kunststof)

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamellen en draagprofielen

* Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 1,3 mm

* Afwerking
	+ Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod
	+ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Lamelhouders

* Kunststof Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt