# Zonweringsysteem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Cubic 100 Unifit

## Omschrijving

Permanent extern zonweringsysteem uit aluminium. De lamellen worden ter plaatse in de draagconstructie gemonteerd (horizontaal of verticaal). De Cubic 100 lamellen worden onder een vaste hellingshoek van 0° geplaatst met een ‘Unifit’-vork. Samen met de rechthoekige vorm van de lamel geeft dit een bijzonder strak effect.

## Uitvoering

### Lamel

- Type lamel		Cubic 100

- Vorm lamel		rechthoekig

- Lamelhoogte		100 mm

- Lamelbreedte		20 mm

### Beugel

- Type			Unifit

- Hellingshoek		0°

- Hoogte		90 mm

- Breedte		30 mm

### Bevestiging lamel

- 2 x zelfborende schroef DIN 7504-O Ø 4,8 x 16

### Bevestiging beugel

- Rechtstreeks aan dragende constructie

  - 2 x zelfborende schroef DIN 7504-O Ø 5,5 x 25

### Toebehoren

- Zijplaten verkrijgbaar

  - Aluminium AlMg3, gelaserd, 3 mm dik

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 1,7 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Beugel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Afwerking

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999