# Zonweringsysteem
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Ellips 300 Unifit

## Omschrijving

Permanent extern zonweringsysteem uit aluminium. De lamellen worden ter plaatse in de draagconstructie gemonteerd (horizontaal of verticaal). De Ellips 300 lamellen worden onder een vaste hellingshoek van 0°, 30° of 45° geplaatst met een ‘Unifit’-vork. De ellipsvormige lamellen zorgen voor een maximum aan diffuus daglicht.

## Uitvoering

### Lamel

- Type lamel		Ellips 300

- Vorm lamel		ellips

- Lamelhoogte		300 mm

- Lamelbreedte		50 mm

### Beugel

| Type | Hellingshoek | Hoogte | Breedte |
| --- | --- | --- | --- |
| Unifit 0° | 0° | 80 mm | 40 mm |
| Unifit 30° | 30° | 100 mm | 40 mm |
| Unifit 45° | 45° | 100 mm | 40 mm |

### Bevestiging lamel

- 2 x verzonken schroef met binnenzeskant DIN 7991 M5 x 55

- 2 x rondsel DIN 125-1A M5

- 2 x borgmoer DIN 985 M5

### Bevestiging beugel

| Type | Materiaal |
| --- | --- |
| Rechtstreeks aan dragende constructie | - 2 x zeskantbout DIN 933 M8 x 16 - 2 x rondsel DIN 125-1A M8 |
| Op DUCO draagprofiel | - 2 x zeskantbout DIN 933 M8 x 16 - 2 x rondsel DIN 125-1A M8 - 2 x moerplaat M8 |

### Toebehoren

- Zijplaten verkrijgbaar

  - Aluminium AlMg3, gelaserd, 3 mm dik

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 1,7 mm

- Afwerking

  - Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Beugel

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Afwerking

  - Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

## Technische specificaties

### Sterkteberekening

Volgens EN 1990, EN 1991, EN 1999