# Grille intérieure à montage en applique DucoGrille Close M100

Fabrication : DUCO Ventilation & Sun Control

Le modèle DucoGrille Close M 100 est une grille intérieure obturable à montage en applique, réalisée à l’aide de profilés extrudés en aluminium. Les glissières en plastique permettent une ventilation réglable. Le modèle DucoGrille Close M 100 est disponible en standard avec une hauteur de 200 ou 300 mm, et la largeur peut varier jusqu'à un maximum de 1000 mm.

## Caractéristiques :

* Largeur du cadre : 13 mm
* Butée du cadre : 20 mm
* Surface visuelle libre : 28 %
* Surface physique libre : 28 %

## Accessoires (inclus) :

* Pattes de fixation

## Traitement de surface :

* Anodisation : selon Qualanod, épaisseur de la couche 15-20µm, couleur naturelle standard (anodisation incolore)
* Revêtement en poudre : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche moyenne minimale 60 µm, couleurs RAL standard 70 % de brillance

Sur demande : autres épaisseurs de couche de finition, couleurs d'anodisation et degrés de brillance, peintures texturées et références spécifiques de poudre de peinture.

## Caractéristiques fonctionnelles :

### Débit :

* + Facteur K - entrée d'air : 89,00
	+ Facteur K - extraction : 89,00
	+ Coefficient Ce: 0,106
	+ Coefficient Cd: 0,106

## Conforme ou testé selon les normes :

* Qualicoat Seaside type A (si finition thermolaqué)
* Qualanod (si finition anodisée)
* EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66 : alliage d'aluminium et trempe
* EN 13030 : détermination des coefficients Ce et Cd