# Opbouw binnenrooster DucoGrille Close M100

Fabricaat: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Close M 100 is een afsluitbaar opbouw binnenrooster vervaardigd uit aluminium extrusieprofielen. De kunststofschuiven zorgen voor regelbare ventilatie. De DucoGrille Close M 100 is standaard verkrijgbaar met hoogtes van 200 of 300 mm en de breedte kan variëren tot maximum 1.000 mm.

## Eigenschappen:

* Kaderbreedte: 13 mm
* Aanslag van het kader: 20 mm
* Visuele vrije doorlaat: 28 %
* Fysische vrije doorlaat: 28 %

## Toebehoren (inclusief):

* Bevestigingsdoken

## Oppervlaktebehandeling:

* Anodisatie: volgens Qualanod, laagdikte 15-20µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)
* Poederlakken: volgens Qualicoat Seaside type A, minimum gemiddelde laagdikte 60µm, standaard RAL-kleuren 70% glans

Op aanvraag: andere afwerkingslaagdiktes, anodisatiekleuren en lakglansgraden, structuurlakken en specifieke lakpoederreferenties

## Functionele karakteristieken:

### Debiet:

* + K-factor aanzuig: 89,00
  + K-factor uitblaas: 89,00
  + Ce-coëfficient: 0,106
  + Cd-coëfficient: 0,106

## Voldoet aan of getest volgens de normen:

* Qualicoat Seaside type A (indien gelakte afwerking)
* Qualanod (indien geanodiseerde afwerking)
* EN 573 - EN AW-6063 T66 en EN AW-6060 T66: legering aluminium & harding
* EN 13030: bepaling Ce- en Cd-coëfficiënten