# Système de brise-soleil
DUCO Ventilation & Sun Control
DucoSun Ellips 100 Unifit

## Description

Système de brise-soleil extérieur permanent en aluminium. Les lames sont montées sur place dans la structure porteuse (horizontalement ou verticalement). Les lames Ellips 100 sont installées à un angle d'inclinaison fixe de 0° avec une fourchette 'Unifit'. Les lames de forme ovale permettent d'obtenir une quantité maximale de lumière naturelle diffuse.

## Modèle

### Lame

- Type de lame		Ellips 100

- Forme des lames	ellipse

- Hauteur de lame	100 mm

- Largeur de lame	26 mm

### Support

- Type			Unifit

- Angle d'inclinaison	0°

- Hauteur		80 mm

- Largeur		30 mm

### Fixation des lames

- 2 x vis autoperceuse DIN 7504-O Ø 4,8 x 16

### Fixation des supports

- Directement attaché à la structure porteuse

  - 2 x vis autoperceuse DIN 7504-O Ø 5,5 x 25

### Accessoires

- Côtés disponibles

  - Aluminium AlMg3, découpe laser, 3 mm d’épaisseur

## Matériau et traitement de surface

### Lame

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,3 mm

- Finition

  - Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Support

- Aluminium		EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

- Finition

  - Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

## Spécifications techniques

### Calcul de résistance

Selon EN 1990, EN 1991, EN 1999